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Net Counts
	
	 Be
	  C
	  O
	 Mg
	 Al
	 Si
	  P
	  S
	 Cl
	  K
	 Ca
	 Mn
	 Fe
	 Mo
	 Cd
	 Ir
	 Pb

	5% Fer Ir coated(5)_pt1
	      0
	  90272
	 740374
	
	 649524
	  27754
	
	 745689
	
	
	 858418
	
	
	
	
	 284576
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt2
	      0
	  41338
	 606475
	
	 643185
	  94412
	 186337
	 846332
	
	
	 725764
	
	
	
	  10822
	
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt3
	      0
	  66454
	 258011
	    337
	
	   6340
	
	
	
	
	1515064
	
	
	   9575
	
	 130436
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt4
	
	  73862
	 928640
	  40454
	  98972
	1043669
	 159690
	
	   1440
	  25854
	 623870
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	   3480

	5% Fer Ir coated(5)_pt5
	
	  81807
	 970613
	  86689
	 523062
	 155629
	
	
	
	
	 940572
	
	 267699
	
	
	 176974
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt6
	    630
	   4722
	 141030
	
	 216577
	 712506
	
	 309475
	
	   1903
	 531208
	
	
	
	
	  79472
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt7
	
	 245064
	1000064
	
	  32612
	  47193
	 207583
	  42303
	   3347
	
	1512741
	
	
	
	
	
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt8
	      0
	  66218
	1269444
	   8634
	 499567
	1052141
	  76831
	 258023
	
	
	 774601
	   1639
	  13775
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	 Be
	  C
	  O
	 Mg
	 Al
	 Si
	  P
	  S
	 Cl
	  K
	 Ca
	 Mn
	 Fe
	 Mo
	 Cd
	 Ir
	 Pb

	5% Fer Ir coated(5)_pt1
	   0.00
	   2.15
	  32.44
	
	   8.97
	   0.43
	
	  13.03
	
	
	  33.90
	
	
	
	
	   9.08
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt2
	   0.00
	   1.42
	  31.62
	
	  10.29
	   1.70
	   3.44
	  17.08
	
	
	  33.73
	
	
	
	   0.72
	
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt3
	   0.00
	   0.94
	  20.44
	   0.01
	
	   0.12
	
	
	
	
	  73.05
	
	
	   0.35
	
	   5.10
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt4
	
	   2.02
	  42.24
	   0.69
	   1.64
	  18.70
	   3.18
	
	   0.04
	   0.97
	  29.51
	
	   0.86
	
	
	
	   0.15

	5% Fer Ir coated(5)_pt5
	
	   1.22
	  30.51
	   1.18
	   6.72
	   2.14
	
	
	
	
	  31.27
	
	  21.93
	
	
	   5.03
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt6
	   0.27
	   0.30
	  14.35
	
	   5.76
	  21.03
	
	  11.02
	
	   0.12
	  41.83
	
	
	
	
	   5.33
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt7
	
	   2.75
	  41.79
	
	   0.40
	   0.62
	   2.80
	   0.62
	   0.06
	
	  50.96
	
	
	
	
	
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt8
	   0.00
	   1.47
	  42.62
	   0.11
	   6.29
	  14.64
	   1.16
	   4.17
	
	
	  27.92
	   0.30
	   1.32
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	5% Fer Ir coated(5)_pt1
	   0.00
	   4.65
	  52.61
	
	   8.63
	   0.39
	
	  10.54
	
	
	  21.95
	
	
	
	
	   1.23
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt2
	   0.00
	   2.93
	  49.06
	
	   9.47
	   1.50
	   2.76
	  13.23
	
	
	  20.89
	
	
	
	   0.16
	
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt3
	   0.00
	   2.43
	  39.76
	   0.01
	
	   0.13
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	   0.83
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	   0.64
	   1.37
	  14.98
	   2.31
	
	   0.03
	   0.56
	  16.57
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	   0.02
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	   1.36
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	   2.13
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	  10.96
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	   0.89
	   0.74
	  26.92
	
	   6.40
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	  10.32
	
	   0.09
	  31.33
	
	
	
	
	   0.83
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt7
	
	   5.38
	  61.30
	
	   0.35
	   0.52
	   2.12
	   0.45
	   0.04
	
	  29.84
	
	
	
	
	
	

	5% Fer Ir coated(5)_pt8
	   0.00
	   2.76
	  60.02
	   0.10
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	   0.85
	   2.93
	
	
	  15.69
	   0.12
	   0.53
	
	
	
	




Page 1 of 1
image5.png
Full scale counts: 102587 5% Fer Ir coated(5)_pt4 Cursor:  4.500 keV
Integral Counts: 4501663 1303 Counts

100k

80K

60K

a0k

20K

Kim - 22 - TiKa kev




image6.png
Full scale counts: 115274 5% Fer Ir coated(5)_pt5 Cursor:
Integral Counts: 5260822

4.500 keV'
1351 Counts

140
120¢
100K
80K
60K
0K

20K

0 a

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Kim - 22 - TiKa kev




image7.png
Full scale counts: 64630 5% Fer Ir coated(5)_pt6 Cursor:  4.500 keV
Integral Counts: 2877190 979 Counts

70k

60k

S0k

a0k

30k

20k}

10K}

kev




image8.png
Full scale counts: 115682 5% Fer Ir coated(5)_pt7 Cursor:  4.500 keV
Integral Counts: 5141419 1275 Counts

120K

100k

80K

60K

a0k

20K

Kim - 22 - TiKa kev




image9.png
Full scale counts: 148853 5% Fer Ir coated(5)_pt8 Cursor:  4.500 keV

Integral Counts: 5604762 1302 Counts
150K
100k
50K
o T T T T T u
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kim - 22 - TiKa kev




image1.png
5% Fer Ir coated(5)





image2.png
Full scale counts: 84323 5% Fer Ir coated(5)_pt1 Cursor:  4.500 keV
Integral Counts: 5018128 1498 Counts

80K

60K

a0k

20K

Kim - 22 - TiKa kev




image3.png
Full scale counts: 68320 5% Fer Ir coated(5)_pt2 Cursor:  4.500 keV
Integral Counts: 4547278 1309 Counts

70K
60K
s0K
0K
30K
20¢
10K

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10
Kim - 22 - TiKa kev




image4.png
Full scale counts: 103636 5% Fer Ir coated(5)_pt3 Cursor:  4.500 keV'
Integral Counts: 3422765 1182 Counts

100k

80K

60K

a0k

20K

Kim - 22 - TiKa kev




