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Quantitative Results for: 0.05%G Batch1 500x
	Element
 
	      Net
   Counts
	     Int.
  Cps/nA
	Weight %

	Atom %


	   C
	     10679
	      ---
	    5.35
	    9.57

	   O
	     44787
	      ---
	  45.70
	  61.38

	  Na
	         384
	      ---
	    0.10
	    0.10

	  Mg
	       7853
	      ---
	    1.39
	    1.22

	  Al
	       8261
	      ---
	    1.12
	    0.89

	  Si
	     79201
	      ---
	    9.57
	    7.32

	   S
	       9628
	      ---
	    1.05
	    0.70

	   K
	         143
	      ---
	    0.02
	    0.01

	  Ca
	   217551
	      ---
	  33.41
	  17.91

	  Fe
	       6069
	      ---
	    2.30
	    0.89

	Total
	
	
	 100.00
	100.00
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Quantitative Results for: 0.05%G Batch1 2000x
	Element
 
	      Net
   Counts
	     Int.
  Cps/nA
	Weight %

	Atom %


	   C
	     33597
	      ---
	    4.83
	    8.42

	   O
	   187781
	      ---
	  49.36
	  64.61

	  Na
	       1929
	      ---
	    0.14
	    0.13

	  Mg
	     41901
	      ---
	    2.06
	    1.78

	  Al
	     26860
	      ---
	    1.03
	    0.80

	  Si
	   280268
	      ---
	    9.54
	    7.11

	   S
	     35100
	      ---
	    1.07
	    0.70

	  Cl
	       2400
	      ---
	    0.08
	    0.05

	   K
	         442
	      ---
	    0.02
	    0.01

	  Ca
	   696293
	      ---
	  30.04
	  15.70

	  Fe
	     17213
	      ---
	    1.83
	    0.68

	Total
	
	
	 100.00
	100.00
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Full scale counts: 47845 0.05%G Batch1 2000x Cursor:  7.436 keV
Integral Counts: 1967188 485 Counts
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Full scale counts: 14771 0.05%G Batch1 500x Cursor:  7.436 keV
Integral Counts: 563733 98 Counts
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