Quantitative Results for: 0.05%G Batch1 500x

| Element | Net Counts | Int. Cps/nA | Weight % | Atom % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 10679 | --- | 5.35 | 9.57 |
| O | 44787 | --- | 45.70 | 61.38 |
| Na | 384 | --- | 0.10 | 0.10 |
| Mg | 7853 | --- | 1.39 | 1.22 |
| Al | 8261 | --- | 1.12 | 0.89 |
| Si | 79201 | --- | 9.57 | 7.32 |
| S | 9628 | --- | 1.05 | 0.70 |
| K | 143 | --- | 0.02 | 0.01 |
| Ca | 217551 | --- | 33.41 | 17.91 |
| Fe | 6069 | --- | 2.30 | 0.89 |
| Total |  |  | 100.00 | 100.00 |

Quantitative Results for: 0.05%G Batch1 2000x

| Element | Net Counts | Int. Cps/nA | Weight % | Atom % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 33597 | --- | 4.83 | 8.42 |
| O | 187781 | --- | 49.36 | 64.61 |
| Na | 1929 | --- | 0.14 | 0.13 |
| Mg | 41901 | --- | 2.06 | 1.78 |
| Al | 26860 | --- | 1.03 | 0.80 |
| Si | 280268 | --- | 9.54 | 7.11 |
| S | 35100 | --- | 1.07 | 0.70 |
| Cl | 2400 | --- | 0.08 | 0.05 |
| K | 442 | --- | 0.02 | 0.01 |
| Ca | 696293 | --- | 30.04 | 15.70 |
| Fe | 17213 | --- | 1.83 | 0.68 |
| Total |  |  | 100.00 | 100.00 |