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Quantitative Results for: 005%G 3500x Batch2
	Element
 
	      Net
   Counts
	     Int.
  Cps/nA
	Weight %

	Atom %


	   C
	       8059
	      ---
	    3.56
	    6.46

	   O
	     53161
	      ---
	  47.01
	  63.98

	  Na
	       1098
	      ---
	    0.27
	    0.25

	  Mg
	       6451
	      ---
	    1.03
	    0.92

	  Al
	     10452
	      ---
	    1.28
	    1.03

	  Si
	     86237
	      ---
	    9.44
	    7.32

	   S
	       9640
	      ---
	    0.95
	    0.64

	   K
	       1809
	      ---
	    0.21
	    0.11

	  Ca
	   238753
	      ---
	  33.35
	  18.12

	  Ti
	       1118
	      ---
	    0.24
	    0.11

	  Fe
	       7708
	      ---
	    2.66
	    1.04

	Total
	
	
	 100.00
	100.00






Page 1 of 1
image1.png
Full scale counts: 19815 005%G 3500x Batch2 Cursor: 5233 keV

Integral Counts: 619198 152 Counts
20
15K
10k
k-]
T T — T T T T
1 2 3 4 5 6 7 s s 1w





