Quantitative Results for: 005%G 3500x Batch2

| Element | Net Counts | Int. Cps/nA | Weight % | Atom % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 8059 | --- | 3.56 | 6.46 |
| O | 53161 | --- | 47.01 | 63.98 |
| Na | 1098 | --- | 0.27 | 0.25 |
| Mg | 6451 | --- | 1.03 | 0.92 |
| Al | 10452 | --- | 1.28 | 1.03 |
| Si | 86237 | --- | 9.44 | 7.32 |
| S | 9640 | --- | 0.95 | 0.64 |
| K | 1809 | --- | 0.21 | 0.11 |
| Ca | 238753 | --- | 33.35 | 18.12 |
| Ti | 1118 | --- | 0.24 | 0.11 |
| Fe | 7708 | --- | 2.66 | 1.04 |
| Total |  |  | 100.00 | 100.00 |