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Quantitative Results for: Neat Batch1 500x
	Element
 
	      Net
   Counts
	     Int.
  Cps/nA
	Weight %

	Atom %


	   C
	     59507
	      ---
	    3.98
	    7.09

	   O
	   365195
	      ---
	  48.70
	  65.04

	  Na
	       4516
	      ---
	    0.17
	    0.15

	  Mg
	     52666
	      ---
	    1.28
	    1.12

	  Al
	     58013
	      ---
	    1.08
	    0.86

	  Si
	   536550
	      ---
	    8.87
	    6.75

	   S
	     75640
	      ---
	    1.12
	    0.74

	   K
	            0
	      ---
	    0.00
	    0.00

	  Ca
	 1564863
	      ---
	  32.75
	  17.46

	  Fe
	     39844
	      ---
	    2.06
	    0.79

	Total
	
	
	 100.00
	100.00



Project: Neat cement Batch1
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Full scale counts: 108728 Neat Batch1 500x Cursor:  4.500 keV
Integral Counts: 4264882 1660 Counts.
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