

Project: Neat cement batch2
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Quantitative Results for: Neat Batch2 500x
	Element
 
	      Net
   Counts
	     Int.
  Cps/nA
	Weight %

	Atom %


	   C
	     58883
	      ---
	    4.05
	    7.20

	   O
	   370890
	      ---
	  48.62
	  64.86

	  Na
	       9365
	      ---
	    0.35
	    0.32

	  Mg
	     43586
	      ---
	    1.07
	    0.94

	  Al
	     69635
	      ---
	    1.31
	    1.04

	  Si
	   558847
	      ---
	    9.38
	    7.13

	   S
	     69685
	      ---
	    1.05
	    0.70

	   K
	       7254
	      ---
	    0.13
	    0.07

	  Ca
	 1477607
	      ---
	  31.54
	  16.80

	  Fe
	     47333
	      ---
	    2.49
	    0.95

	Total
	
	
	 100.00
	100.00
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Full scale counts: 102878 Neat Batch2 500x Cursor:  4.838 keV
Integral Counts: 4216516 1226 Counts.

120k

100k

80k

60k

a0k

20k}

kev




