Quantitative Results for: Neat Batch2 500x

| Element | Net Counts | Int. Cps/nA | Weight % | Atom % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 58883 | --- | 4.05 | 7.20 |
| O | 370890 | --- | 48.62 | 64.86 |
| Na | 9365 | --- | 0.35 | 0.32 |
| Mg | 43586 | --- | 1.07 | 0.94 |
| Al | 69635 | --- | 1.31 | 1.04 |
| Si | 558847 | --- | 9.38 | 7.13 |
| S | 69685 | --- | 1.05 | 0.70 |
| K | 7254 | --- | 0.13 | 0.07 |
| Ca | 1477607 | --- | 31.54 | 16.80 |
| Fe | 47333 | --- | 2.49 | 0.95 |
| Total |  |  | 100.00 | 100.00 |