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Quantitative Results for: Base(5)
	Element
 
	      Net
   Counts
	     Int.
  Cps/nA
	Weight %

	Atom %


	   C
	   125808
	      ---
	    5.04
	    8.75

	   O
	   669471
	      ---
	  49.87
	  64.98

	  Na
	     15127
	      ---
	    0.32
	    0.29

	  Mg
	     74416
	      ---
	    1.05
	    0.90

	  Al
	   106783
	      ---
	    1.16
	    0.90

	  Si
	 1006135
	      ---
	    9.78
	    7.26

	   S
	   108214
	      ---
	    0.95
	    0.62

	   K
	     17467
	      ---
	    0.19
	    0.10

	  Ca
	 2393183
	      ---
	  29.83
	  15.52

	  Fe
	     58796
	      ---
	    1.80
	    0.67

	Total
	
	
	 100.00
	100.00
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